Popis kvalitativních tříd evropských dřevin:

Exclusive – jednotný výběr, malé barevné rozdíly, bez běli, malé světlé suky, sjednocená kresba dřeva

Select – sjednocená kresba dřeva, malé barevné rozdíly, malé zdravé suky a jádra, malé skvrny charakteristické pro danou dřevinu

Natura – přírodní barevné rozdíly, viditelné světlé rozdíly dřeva, malé suky

Exotické dřeviny – mohou se vyskytovat barevnostní rozdíly, které jsou dány osobitým charakterem a prostředím, ve kterém tyto dřeviny rostou

 

Vhodnost použití

Dřevěné vícevrstvé podlahy Narowood Dream jsou díky svému jedinečnému vzhledu a technickým vlastnostem vhodné do bytových prostorů, kde svojí strukturou vytváří nenapodobitelný vzhled. Díky úpravě povrchu již z výroby, jsou optimální volbou pro získání teplé a elegantní dřevěné podlahy v relativně krátkém čase. Podlahy Narowood Dream jsou při výběru dřeviny vhodné také k použití do kancelářských prostor (doporučujeme dřeviny s větší objemovou hmotností neboli tzv. „tvrdé“ dřeviny).

 



Skladba materiálu 

Materiál je koncipován pro ty odběratele, kteří chtějí kvalitní dřevěnou masivní podlahu. Rozdělením podlahy do dvou vrstev, je docíleno spousty výhod, např. minimalizace problémů s rozpínáním či sesycháním podlahy, jenž je částečně eliminována její sendvičovou skladbou. Jelikož se však jedná o výrobek z přírodního materiálu, nelze deformacím zcela zamezit. Tyto změny se však oproti celomasivním podlahám projevují až při dosažení mezních hodnot vlhkosti a teploty. Podlaha je díky své nízké konstrukční výšce velmi vhodná pro kombinace s podlahovým topením.
Jednotlivé lamely u Narowood Dreamu se dělí na pravé a levé. Díky tomu se dají skládat do různých vzorů a barevných kombinací.

 

[image: image1.jpg]



Dvouvrstvé parkety Narowood Dream jsou opatřeny perem a drážkou. Sendvičová skladba podlahy je tvořena spodní dubovou nosnou vrstvou lamel a vrchní nášlapnou vrstvou o tloušťce 6,5 mm (při celkové tl. 14 mm) nebo o tl. 4 mm (při celkové tl. 11 mm) z typu dřeviny dle osobního výběru zákazníka. Podlaha je povrchově upravena 5ti vrstvami tvrzeného UV laku, proto se po pokládce už nemusí dále upravovat.

 

Technické parametry

Materiál je koncipován pro ty odběratele, kteří chtějí kvalitní dřevěnou masivní podlahu. Rozdělením podlahy do dvou vrstev, je docíleno spousty výhod, např. minimalizace problémů s rozpínáním či sesycháním podlahy, jenž je částečně eliminována její sendvičovou skladbou. Jelikož se však jedná o výrobek z přírodního materiálu, nelze deformacím zcela zamezit. Tyto změny se však oproti celomasivním podlahám projevují až při dosažení mezních hodnot vlhkosti a teploty. Podlaha je díky své nízké konstrukční výšce velmi vhodná pro kombinace s podlahovým topením.
Jednotlivé lamely u Narowood Dreamu se dělí na pravé a levé. Díky tomu se dají skládat do různých vzorů a barevných kombinací.

  

	Vhodnost na podlahové topení
	ANO*

	Ideální klimatické podmínky
	20 - 22oC

	 
	40 – 55 % vlhkosti

	Množství v balíku 14x70x490 mm
	1.372 m2

	Počet lamel v balení
	40 ks

	Množství v balíku 11x70x490 mm
	1,646 m2

	Počet lamel v balení
	48 ks

	Množství v balíku 14x140x1200mm
	1,98 m2

	Počet lamel v balení
	10 ks

	Lak
	5 vrstev UV laku

	* U podlahového topení nesmí na žádném místě parketové podlahy teplota překročit 27oC


[image: image2.png]


