- Novoflor Extra technické parametry

| Název parametru | Norma | Jednotka | Hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| Celková tloušťka | ČSN EN 428 | mm | 2,0 |
| Tloušťka nášlapné vrstvy | ČSN EN 429 | mm | 0,8 |
| Oblast použití | ČSN EN 649, 685 | - | 21 - 23 |
|  |  |  | 31 - 34 |
|  |  |  | 41 - 43 |
| Šířka role | ČSN EN 426 | mm | 1500 |
| Délka role | ČSN EN 426 | m | 12 |
| Plošná hmotnost (informativní) | ČSN EN 430 | g/m2 | 3120 |
| Rozměrová stálost | ČSN EN 434 | % | ≤ 0,4 |
| Trvalá deformace | ČSN EN 433 | mm | ≤ 0,1 |
| Stálobarevnost při umělém osvětlení | ČSN EN ISO 105-B02 | stupeň | min. 6 |
|  | (metoda 3) |  |  |
| Reakce na oheň | EN 13501 - 1 | stupeň | Bfl-S1 |
| Index šíření plamene | ČSN 730810 | mm/min | > 0 ≤ 50 |
| Garance | - | let | 5 |
| Protikluznost | ČSN 74 4507 | - | µ > 0,6 |
|  | dle DIN 51130 | - | R10 |
| Vliv kolečkové židle | ČSN EN 425 | - | vyhovuje |
| Podlahové topení | - | - | vyhovuje |
| Zjišťování odolnosti proti vzniku skvrn | EN 423 | - | vyhovuje |
| Zjišťování vlivu simulovaného pohybu nábytkové nožky | EN 424 | - | zkoušeno |
| Tepelná vodivost | EN 14041 | W/(mK) | 0,17 |
| Balení | role | bm | 12 |
|  |  | m2 | 18 |
|  | paleta | rolí | 22 |
|  |  | m2 | 396 |

| 2,0 mm | 0,8 mm | 1500 mm | 12 m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 34 | 43 |  |  |

- Charakteristika materiálu

- Homogenní podlahové krytiny

Homogenní podlahové krytiny jsou v celé své tloušťce stejného složení i provedení. Nášlapná (užitná) vrstva je shodná s tloušťkou podlahoviny. Vyrábí se v tloušťkách 2 a 1,7 mm. Na trh se dodávají ve formátu dlaždic o rozměru 608 x 608 mm (ELEKTROSTATIK, DYNAMIK, PRAKTIK). Tyto podlahoviny splňují požadavky pro aplikace v objektech s těžkým namáháním, jako jsou školy, nemocnice, obchodní domy, výrobní haly a jiné veřejné prostory.

V produkci homogenních podlahovin z Fatry naleznete i podlahoviny s elektrickými vlastnostmi, jedná se o:

- podlahoviny elektrostaticky vodivé (vnitřní elektrický odpor v rozsahu 5.104 – 1.106 Ω) – ELEKTROSTATIK. Podlahovina je určena pro aplikace do prostor s požadavkem na elektrostaticky vodivé provedení podlahy, např. prostory s nebezpečím výbuchu, laboratoře, ve zdravotnictví (RTG pracoviště, operační sály, přípravny), pro výrobu zdvojených podlah aj.

- podlahoviny antistatické (vnitřní elektrický odpor v rozsahu 5.104 – 1.108 Ω) – DYNAMIK. Podlahovina je určena především pro aplikace do prostor s požadavkem na antistatické provedení podlahy, např. počítačové sály, výroba elektroniky, oblast telekomunikací atd.

- Heterogenní podlahové krytiny

Skládají se ze tří vrstev, odlišujících se od sebe buď složením nebo provedením. Tloušťka nášlapné (užitné) vrstvy určuje stupeň zátěže podlahové krytiny. Na trh se dodávají v pásech, o šíři 1,5 m (DOMO, NOVOFLOR STANDARD, NOVOFLOR EXTRA, DUAL). Tyto podlahoviny splňují požadavky pro aplikace v bytové i komerční výstavbě a v lehkém průmyslu.

- Oblast použití

| stupeň zatížení při provozu | bytová výstavba | komerční výstavba | lehký průmysl |
| --- | --- | --- | --- |
| mírný | 21 | 31 | 41 NOVOFLOR STANDARD DYNAMIK ELEKTROSTATIK (1,7;2,0) PRAKTIK N (1,7) |
| střední | 22 DOMO | 32 NOVOFLOR STANDARD DYNAMIK ELEKTROSTATIK (1,7;2,0) PRAKTIK N (1,7) | 42 |
| vysoký | 23 DUAL NOVOFLOR EXTRA NOVOFLOR STANDARD PRAKTIK K,N DYNAMIK ELEKROSTATIK (1,7;2,0) | 33 | 43 DUAL NOVOFLOR EXTRA MONA ELEKTROSTATIK (2,0) PRAKTIK K,N (2,0) |
| velmi vysoký |  | 34 DUAL NOVOFLOR EXTRA ELKTROSTATIK (2,0) PRAKTIK K,N (2,0) |  |