Pásy MIRELON®

Technická charakteristika; Jednotka; Atestovaná hodnota; Zkušební metoda. Struktura materiálu; -; pravidelná, uzavřené buňky; -. Tepelná odolnost; °C; -65 °C až +90 °C pro trvalé tepelné zatížení; -. Součinitel tepelné vodivosti λ10°C; W.m-1.K-1; 0,038; ISO 8302. Číslo odporu difuze vodní páry [µ]; -; 2247 bez laminace 235970 laminované LDPE fólií 40015 laminované Al fólií 8114 laminované PET fólií 6233 laminované HDPE fólií; ČSN EN ISO 12 572 ČSN EN ISO 12 572 ČSN EN ISO 12 572 ČSN EN ISO 12 572 ČSN EN ISO 12 572. Nasákavost; % (hmot.); <= 1,5; ČSN 64 5421. Hořlavost; -; F (pásy a desky do tloušťky 40 mm) E (desky nad tloušťku 40 mm); ČSN EN 13 501-1 ČSN EN 13 501-1. Zplodiny při hoření; % (obj.); CO 4% při +390 °C CO2 0,1% při +390 °C; ČSN 64 0149. Šíření plamene; mm.min-1; is = 0,00; vs = 0,00; ČSN 73 0863. Odraz tepla reflexní vrstvou; %; 77,5; ČSN 01 1718. Kročejový útlum [ΔLW]; dB; ΔLW(tl. 2 mm) = 18 ΔLW(tl. 2 mm + fólie LDPE 0,2 mm) = 18 ΔLW(tl. 3 mm) = 18 ΔLW(tl. 5 mm) = 23; ČSN EN ISO 140-8 ČSN EN ISO 140-8 ČSN EN ISO 140-8 ČSN EN ISO 140-8. Hygienické hodnocení materiálu; -; zdravotně nezávadný; rozhodnutí hlavního hygienika ČR; chemické a senzorické hodnocení; atest SZÚ. Vliv na životní prostředí; -; ekologicky nezávadný; bez freonů, recyklovatelný; -. Čichové hodnocení; -; bez zápachu; -.