Pásy MIRELON®

Technická charakteristika Jednotka Atestovaná hodnota Zkušební metoda Struktura materiálu - pravidelná, uzavřené buňky - Tepelná odolnost °C -65 °C až +90 °C pro trvalé tepelné zatížení - Součinitel tepelné vodivosti λ10°C W.m-1.K-1 0,038 ISO 8302 Číslo odporu difuze vodní páry [µ] - 2247 bez laminace 235970 laminované LDPE fólií 40015 laminované Al fólií 8114 laminované PET fólií 6233 laminované HDPE fólií ČSN EN ISO 12 572 ČSN EN ISO 12 572 ČSN EN ISO 12 572 ČSN EN ISO 12 572 ČSN EN ISO 12 572 Nasákavost % (hmot.) <= 1,5 ČSN 64 5421 Hořlavost - F (pásy a desky do tloušťky 40 mm) E (desky nad tloušťku 40 mm) ČSN EN 13 501-1 ČSN EN 13 501-1 Zplodiny při hoření % (obj.) CO 4% při +390 °C CO2 0,1% při +390 °C ČSN 64 0149 Šíření plamene mm.min-1 is = 0,00; vs = 0,00 ČSN 73 0863 Odraz tepla reflexní vrstvou % 77,5 ČSN 01 1718 Kročejový útlum [ΔLW] dB ΔLW(tl. 2 mm) = 18 ΔLW(tl. 2 mm + fólie LDPE 0,2 mm) = 18 ΔLW(tl. 3 mm) = 18 ΔLW(tl. 5 mm) = 23 ČSN EN ISO 140-8 ČSN EN ISO 140-8 ČSN EN ISO 140-8 ČSN EN ISO 140-8 Hygienické hodnocení materiálu - zdravotně nezávadný rozhodnutí hlavního hygienika ČR; chemické a senzorické hodnocení; atest SZÚ Vliv na životní prostředí - ekologicky nezávadný; bez freonů, recyklovatelný - Čichové hodnocení - bez zápachu -